ECO VELATURA AQUA

DIY (Uradi sam)

Ekološka akrilna podloga za emajle, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Neškodljiv za korisnika i okolinu.

Odlična adhezija i velika elastičnost.

Povećava pokrivnu moć i trajnost završnog emajla.

Lako nanošenje.

Popunjava pore i lako se šmirgla nakon sušenja.

Odobren od strane European Eco-Label Organization

Ekološka vodorazrediva podloga napravljena od specijalnih smola, namenjena za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Skoro bez mirisa, neškodljiv za korisnika i životnu sredinu. Može se nanositi na već ofarbane površine (bojene uljanim ili vodorazredivim bojama), kao i na nove, ali dobro pripremljene površine, kao što su malter, aluminijum, drvo, gips, galvanizovani metal, tvrda plastika, stallo...Ima odličnu adheziju i veliku elastičnost. Ima ultra-mat završni izgled. Povećava pokrivnu moć i trajnost završnog emajla. Odlična je podloga za farbanje dečijih soba, škola i bolnica.

Proizvod sa niskim sadržajem isparljivih organskih materija (IOM)

Neškodljiva za korisnika i okolinu

Lak za rad

Ravnomerno pokrivnost

Visoke performanse

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, trule/popucale boje ili njenih ostataka i slično.

Priprema ofarbanih površina, laganim šmirglanjem, čišćenjem plamenom itd. može stvoriti štetnu prašinu. Radni prostor mora biti dobro provetravan i moraju se koristiti adekvatna sredstva za ličnu zaštitu.

- Površine sa budji, plavim-zelenim mrljama: očistiti deo koji se ljuspa, naneti 1 sloj KRAFT MOLD BLOCKER-a, sledećeg dana očistiti i naneti 1sloj KRAFT ECO VELATURA AQUA. Posle 12 sati nanositi završni emajl.

- Zidovi i plafoni: 1-2sloja  ECO VELATURA AQUA, završni sloj boje posle 12 sati.

- Drvene površine: šmirglanje, čišćenje, manje neravnine  KRAFT REPAIR , šmirglanje, čišćenje ,1-2 sloja KRAFT ECO VELATURA AQUA, posle 12 sati moguće je nanositi završni premaz

- Ofarbane površine sa stabilnom ili glatkom podlogom: blago šmirglanje, čišćenje, 1-2 sloja ECO VELATURA AQUA, posle 12 sati moguće je nanositi završni premaz

Uputstvo za nanošenje boje

- Alat: četka, valjak, pištolj (otvor dizne 1.8-2mm),  kompresor.

- Čišćenje: odmah nakon upotrebe, ukloniti ostatke boje i oprati toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

- Razređivanje:

  - četka, valjak: 0-5% voda

  - pištolj: u zavisnosti od otvora dizne i vrste pištolja

- Površinsko sušenje: 1-2 sata na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).

- Drugi premaz: minimum posle  8-12 sati.

- Promešati dobro pre i u toku upotrebe.

- Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko  35°C, kao i kada je vlažnost iznad 65%.

Pakovanje

- Bela: 0,75L, 2.5L;

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Čuvati dobro zatvoreno i van domašaja dece. Ne ispuštati u kanalizaciju ili druge izvore vode. Tokom nanošenja nositi zaštitno odelo i obezbediti ventilaciju prostora. Odlaganje ambalažnog otpada vršiti u skladu sa važećim zakonima. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

O razlozima zbog kojih je ovaj proizvod obeležen ECO-oznakom više informacija možete pronaći na www.ecolabel.eu

Skladištenje

- Čuvati na temperaturi od +5°C do +35°C i vlažnosti ispod 65%.

- Ambalažu držati dobro zatvorenom.

- Ukoliko je ambalaža ispravno zatvorena, proizvod je sačuvan do naredne upotrebe.

Podloga

Granična vrednost: 15g/L Maksimalan sadržaj IOM u boji pripremljenoj za korišćenje : 14.1g/L

Tehničke karakteristike:

| Specifična težina (Kg/L) (±0.02) ISO 2811 | Bela: 1.45 |
| --- | --- |
| Viskozitet (KU) | 870-90 (ASTM D-562) |
| Čvrsta materija (%) | 46 (±1) |
| pH | 8.5-9.2 |
| Sjaj (ugao posmatranja 60°) {ISO 2813} | manje od 5 |
| Pokrivna moć(m²/L) | 9.18* {ISO 6504-1:2006} |
| Rok upotrebe: | Najmanje 1 godina, od datuma proizvodnje |
| * U zavisnosti od uslova i načina primene |  |