Eco wood aqua

DIY (Uradi sam)

Ekološki akrilni poluretanski vodorazrediv emajl visokih performansi, za unutrašnju upotrebu, za drvene i metalne površine

Idealan za prefarbavanje površina prethodno bojenih uljanim premazima zbog odlične adhezije koju poseduje

Neškodljiv za korisnika i okolinu

Nema sklonost ka žućenju, čak i u zatvorenim prostorijama

Skoro bez mirisa

Odlična pokrivnost

Lak za rad

Odobren od strane European Eco-Label Organization

Ekološki vodorazredivi akrilni poliuretanski emajl visokih performansi pogodan za unutrašnju upotrebu. Proizvod visoke beline i pokrivnosti, potpuno otporan na žućenje. Skoro bez mirisa, neškodljiv za korisnika, predstavlja idealno rešenje za farbanje drvenih i metalnih površina(prozori, vrata, gelenderi..) Lako i brzo se nanosi. Novim ili već bojenim površinama, uljanim ili vodenim premazima, daje ujednačen i bez nepravilnosti završni efekat u sjaju, satenu ili matu.

Proizvod sa niskim sadržajem isparljivih organskih materija (IOM)

Neškodljiva za korisnika i okolinu

Lakoća rada

Ravnomerno raznošenje

Visoka pokrivnost

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, trule/popucale boje ili njenih ostataka i slično.

Priprema ofarbanih površina, laganim šmirglanjem, čišćenjem plamenom itd. može stvoriti štetnu prašinu. Radni prostor mora biti dobro provetravan i moraju se koristiti adekvatna sredstva za ličnu zaštitu.

- Ofarbane površine sa stabilnom ili glatkom podlogom: blago šmirglanje, čišćenje, 1 sloj ECO VELATURA AQUA ili ECO STAIN BLOCKER AQUA ili za metalne površine RUST BLOCKER AQUA,  2 sloja KRAFT ECO WOOD AQUA.

- Nove drvene površine: šmirglanje, čišćenje, manje neravnine  KRAFT REPAIR , 1 sloj KRAFT ECO VELATURA AQUA, 2 sloja KRAFT ECO WOOD AQUA .

- Drvene površine sa budji, plavim-zelenim mrljama od stare vlage, duvanskog dima...: očistiti deo koji se ljuspa, naneti 1 sloj KRAFT MOLD BLOCKER-a, obrisati kad se osuši, za manje neravnine KRAFT REPAIR, 1sloj KRAFT ECO VELATURA AQUA  ili ECO STAIN BLOCKER AQUA, i na kraju 2 sloja KRAFT ECO WOOD AQUA.

- Metalne površine: 1-2sloj  RUST BLOCKER AQUA,  1-2 sloja KRAFT ECO WOOD AQUA

- Za tamne nijanse predlaže se toniranje podloge ECO STAIN BLOCKER AQUA u nijansu sličnu završnom premazu.

Uputstvo za nanošenje boje

- Alat: četka, valjak, pištolj (otvor dizne 1.8-2mm),  kompresor.

- Čišćenje: odmah nakon upotrebe, ukloniti ostatke boje i oprati toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

- Razređivanje:

  - četka, valjak: 0-5% voda

  - pištolj: u zavisnosti od otvora dizne i vrste pištolja

- Površinsko sušenje: 1-2 sata na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).

- Drugi premaz: minimum posle  8-12 sati.

- Promešati dobro pre i u toku upotrebe.

- Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko  35°C, kao i kada je vlažnost iznad 65%.

Pakovanje

- Bela: 0,75L, 2.5L; Baze (P, D, A): 1L, 3L.

- Sva pakovanja u tri različita stepena sjaja: sjaj, saten i mat.

- Mogućnost toniranja u svim nijansama Kraft Ambiance ton-karte.

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Čuvati dobro zatvoreno i van domašaja dece. Ne ispuštati u kanalizaciju ili druge izvore vode. Tokom nanošenja nositi zaštitno odelo i obezbediti ventilaciju prostora. Odlaganje ambalažnog otpada vršiti u skladu sa važećim zakonima. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

O razlozima zbog kojih je ovaj proizvod obeležen ECO-oznakom više informacija možete pronaći na www.ecolabel.eu

Skladištenje

- Čuvati na temperaturi od +5°C do +35°C i vlažnosti ispod 65%.

- Ambalažu držati dobro zatvorenom.

- Ukoliko je ambalaža ispravno zatvorena, proizvod je sačuvan do naredne upotrebe.

Boja za unutrašnju upotrebu za dekoraciju drvenih i metalnih površina

Granična vrednost: 90g/L max Maksimalan sadržaj IOM u boji pripremljenoj za korišćenje : 66.35g/L

Tehničke karakteristike:

| Specifična težina (Kg/L) (±0.02) ISO 2811 | Bela: 1.30 Baza P: 1.21 Baza D: 1.09 Baza A: 1.05 |
| --- | --- |
| Viskozitet (KU) | 80-110 (ASTM D-562) |
| Čvrsta materija (%) | 44 (±1) |
| pH | 8.5-9.2 |
| Sjaj (ugao posmatranja 60°) {ISO 2813} | > 80 sjaj, 30-40 saten, manje od 10 |
| Index beline, bela | WI > 90 |
| Indeks žućenja, bela | YI > -0.4 |
| Pokrivna moć(m²/L) | 9-13* {ISO 6504-1:2006} |
| Rok upotrebe: | Najmanje 1 godina, od datuma proizvodnje |
| * U zavisnosti od uslova i načina primene |