EPOXY PAINT AQUA

Dvokomponentna epoksidna boja na vodenoj bazi, za spoljašnju i unutrasnju upotrebu

Odlična zaštita industrijskih podova i gradjevinskih površina

Visoka otpornost na hemijske i mehaničke uticaje

Antiklizne osobine

Lak za rad

Štiti od nepovoljnih vremenskih uslova

Završna epoksidna dvokomponentna boja na vodenoj bazi, za unutrašnju i spoljnu upotrebu, pogodna za zaštitu betonskih, metalnih, uopšte svih građevinskih površina, kao i za industrijske podove. Usled specifičnog sastava poseduje veliku otpornost na hemijske i mehaničke uticaje, kao i dobre antiklizne osobine. Uporedo sa tim poseduje i odličnu pokrivnost i može se tonirati u svim nijansama iz ton-karte KRAFT AMBIANCE. Laka je za rad, pruža satenski finiš, i dobro štiti od nepovoljnih vremenskih uslova

Odlično prijanjanje na beton i metal

Odlična otpornost na sve vremenske uslove

Lak za nanošenje

Sjajna čvrstina i elastičnost

Ravnomerna pokrivnost

Skoro bez mirisa

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka boje i slično.

- Površine prethodno bojene epoksidnom bojom: 2 sloja EPOXY PAINT AQUA

- Nove površine: 1 sloj EPOXY PRIMER AQUA za obezbeđivanje dobrog prijanjanja i alkalne zaštite, a nakon toga 2 sloja EPOXY PAINT AQUA

- Korišćenje poda je moguće tek nakon učvršćivanja – potpune stabilizacije boje (20 dana)

Uputstvo za nanošenje boje

- Alat: četka, valjak, raspršivač

- Razređivanje:

  - prvi premaz: 5-10% čistom vodom

  - drugi prema: 0-5% čistom vodom

- Vreme površinskog sušenja: 1-2 sata na na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).

- Drugi premaz: minimum posle 24 sata.

- Potpuno sušenje: 5-6 dana

- Promešati dobro pre upotrebe i periodično za vreme upotrebe.

- Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C kao i kada je vlažnost iznad 65%.

Pakovanje

Raspoloživ u beloj i bazi A: komponente A u pakovanjima 0.75L i 2.25L, komponente B u pakovanjima 0.25L i 0.75L

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Štetno je kad se udiše i u dodiru sa kožom. Ne udisati isparenja. Izbegavati dodir sa očima. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju kontakta sa kožom, odmah oprati sapunom. Tokom nanošenja nositi zaštitno odelo i rukavice.. Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima. Boju i ambalažu tretirati kao opasan otpad. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

Skladištenje

- Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C, relativnoj vlažnosti vazduha ispod 50%.

- Ambalaža mora biti hermetički zatvorena.

Specijalni 2-komponentni premaz

Faza 1 granična vrednost: ---g/L Faza 2 granična vrednost: ----g/L Maksimalan sadržaj IOM u boji pripremljenoj za korišćenje : -----g/L

Tehničke karakteristike:

| Specifična težina (Kg/L) | 1,29 (±0,02) {ISO 2811} |
| --- | --- |
| Čvrsta materija po zapremni(%) | 51(±0,05) |
| Čvrsta materija po težini(%) | 59(±0,05) |
| Viskozitet (KU) | 70-80 {ASTM D/652} |
| Stabilnost smeše | 2-3 sata na 20°C |
| Mešanje | 3:1 |
| Teorijska pokrivnost (m²/L) | 11-12* |
| Debljina suvog filma (µm) | 50-60 |
| Otpornost na pranje | Nakon 6 dana |
| Rok upotrebe: | Najmanje 1 godina, od datuma proizvodnje |
| * U zavisnosti od stanja i poroznosti površine, uslova bojenja i načina primene |  |